Mi-Ku

Декоративная отделка для внутренних помещений.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Mi-Ku акриловое декоративное покрытие для внутренних работ.  Нанесение Mi-Ku позволяет создавать приятные декоративные эффекты. Состоит из тщательно отобранных составляющих, из синтетических связующих и реологических элементов. Mi-Ku может колероваться при помощи тинтометрической системы “Mixcolor”  Novacolor.

ПРИМЕНЕНИЕ

Концепция “ THE CITYVISION” находит в материале Mi-Ku элемент для инноваций, идеальный для декорирования внутренних помещений как в классическом, так и в современном стиле.

Материал Mi-Ku может наноситься на:

- Известь и поверхности с известковым раствором

- Новые предварительно смешанные штукатурки

- Известковые штукатурки и гипс

- Поверхности из гипсокартона

- Старые синтетические или минеральные краски

- Минеральные агломераты различного происхождения, которые обладают впитывающими свойствами.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Акриловый полимер в виде эмульсии

Плотность:

Mi-Ku Base: 1,52 +/- 0,05 гр/мл

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Mi-Ku очень прост и легок в нанесении. Универсальность Mi-Ku и использование различных инструментов, позволяют создавать  приятные эффекты при декорировании помещений.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Acrilak (бесцветный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой 1:4-1:5 .

Novaprimer Bianco (пигментированный акриловый грунт на водной основе): разбавить водой на 50-80%.

Mi-Ku: готов к использованию, второй слой Mi-Ku для создания эффекта  Okinawa, разбавить водой на 20-25% Clear Coat (бесцветное защитное покрытие для внутренних помещений): если наносить в два слоя, то первый слой разбавить максимум на 20% водой, а второй слой максимум на 5% водой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Хорошенько перемешать материал перед колеровкой и нанесением.

Не наносить на свежие и щелочные поверхности. Подождать перед нанесением 4 недели. На поверхности подверженные сильным влияниям окружающей среды, советуем наносить один или более слоев Clear Coat (бесцветное защитное покрытие для внутренних работ), разбавленное на 20% водой для первого слоя, и на 5% для второго слоя, с помощью валики с коротким ворсом.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

(T=25° влажность=60%)

Поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, пятен и воды. На неровные поверхности советуем наносить один слой разбавленного грунта Novaprimer Bianco при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

На неровные поверхности советуем наносить разбавленный Acrilak при помощи кисточки или валика с коротким ворсом.

Эффект Fukue:

Спустя минимум 4 часа нанести один слой Mi-Ku с помощью шпателя из нержавеющей стали.  Удалить неровности и излишки материала.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой Mi-Ku шпателем из нержавеющей стали, оставляя чуть больше материала на поверхности. Обработать поверхность при помощи шпателя из нержавеющей стали, до тех пор, как не получите желаемый эффект.

Эффект Okinawa:

Спустя минимум 4 часа нанести слой Mi-Ku с помощью шпателя из нержавеющей стали. Удалить неровности и излишки материала.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой Mi-Ku разбавленный на  20-25% водой при помощи “кисточки  CityVision”. Нанести материал перекрестными движениями.

Эффект Kyoto:

Спустя минимум 4 часа нанести один слой Mi-Ku, шпателем из нержавеющей стали. Удалить неровности и излишки материала.

Нанести на поверхность полоски из прорезиненной бумаги.

Нанести второй слой Mi-Ku, шпателем из нержавеющей стали, заполняющими движениями. Не дожидаясь окончательного высыхания, пройтись снова по поверхности шпателем из нержавеющей стали, дробя и спрессовывая материал, чтобы получить эффект шлифованной и гладкой поверхности.

Не дожидаясь высыхания второго слоя Mi-Ku, удалить полоски из прорезиненной бумаги.

Эффект Osaka:

Спустя минимум 4 часа нанести слой Mi-Ku, шпателем из нержавеющей стали, оставляя излишки материала. Обработать поверхность шпателем до достижения желаемого результата.

Спустя минимум 8 часов нанести второй слой Mi-Ku, колерованный в цвет, отличный от первого слоя, при помощи шпателя из нержавеющей стали. Нанести материал маленькими порциями, выравнивая поверхность и удаляя излишки материала.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Материал должен быть защищен от холода и наноситься при отсутствии температурных перепадов.

Не наносить при температуре воздуха или температуре поверхности ниже +10°С или выше +35°С, под действием прямых солнечных лучей, или на разогретые поверхности, даже если они находятся в тени.

Советуем наносить в течение одного цикла материалы из одной партии.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

При помощи воды, сразу же после использования.

РАСХОД

Acrilak: 20-30 m2/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости

Novaprimer: 8-10 m2/л, в зависимости от типа поверхности и впитываемости

Mi-Ku:

Эффект Fukue гладкой и ровной поверхности: 1,5-2,5 m2/л в два слоя в зависимости от типа поверхности и впитываемости

Эффект Fukue «городское» выравнивание: 1-2 m2/л в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Эффект Okinawa: 1,5-2,5 m2/л в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

Эффект Kyoto: 1,5-2,5 m2/л в два слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости, а также от степени получения желаемого результата, и размером полосок.

Эффект Osaka: 2-3 m2/л – первый слой, в зависимости от типа поверхности и впитываемости.

4-5 m2/л второй слой, в зависимости от типа поверхности и впитываемостиn.

Clear Coat: 5-10 m2/л, для каждого слоя, в зависимости от типа поверхности и впитываемости

ЦВЕТА

База и цвета карты Mi-Ku.

ФАСОВКА

Упаковка по 1 л; 5 л; 15 л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Материал имеет срок годности 24 месяца, если он хранится на закрытом складе, в оригинальной запаянной упаковке, при температуре от +5° C до +35° C.

Так как речь идет о материале, содержащем известь, то во время хранения возможно увеличение вязкости материала.

Директива ЕЭС 2004/42:

Mi-Ku  (краска для декорирования)

Предельное значение для Mi-Ku  (cat A/l): 200 g/l (2010).

Mi-Ku содержит максимум 190 g/l ЛОС (летучих органических соединений).

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и соответствующих поправок. Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву.

Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.