RustOn

RustOn - декоративная система для внутренних интерьеров, имитирующая эффект патины. RustOn  воспроизводит декоративные приёмы, широко используемые в архитектуре, позволяя искусственно создавать эффект старения основы под воздействием различных атмосферных условий.

ЦВЕТА КОЛЛЕРОВОЧНОЙ КАРТЫ

доступен в четырёх цветах: красный, голубой, зелёный и жемчужный (оттенки варьируются в зависимости от выбранной техники нанесения, а также от выбранного цвета RustOn Fondo)

# СИСТЕМА КОЛЛЕРОВКИ

не колеруется

НАНЕСЕНИЕ

| Поверхности под нанесение | Под RustOn подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки, выровненные c помощью финишной шпаклевки. |
| --- | --- |
| Подготовка поверхностей | В качестве грунта нанести валиком в один слой NOVOPRIMER, разбавленный водой на 50-80%.Нанести один или два слоя неразбавленного RustOn Fondo придавая нужный рисунок. |
| Нанесение | RustOn наносится в два слоя шпателем. При необходимости можно использовать другой инструмент, подсказанный фантазией мастера. |
| Дополнительно | Для придания дополнительных моющих и влагоотталкивающих свойств, рекомендуется нанести лак Clear Coat. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Категория продукта: на основе отобранных пигментов железной слюды

Цвет: 4 базовых оттенка (не колеруется)

Вид связующего: акриловый полимер в дисперсии

Плотность: 1.2  кг/л + 3%

При надлежащем использовании вреда здоровью не несет

| РАЗБАВЛЕНИЕ | готов к использованию |
| --- | --- |
| РАСХОД | 8 – 10 м.кв/л |
| ВЫСЫХАНИЕ | Между слоями: 4 - 6 часов Полное: 7 дней |
| ФАСОВКА | 1л и 2,5л |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | в оригинальной упаковке не менее 12 месяцев |
| ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ | +5°C - +35°C |

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить материал только на выдержанные и высушенные финишные шпаклевки.

- Внешний вид материала может изменяться в зависимости от творческого потенциала мастера и эффекта нанесения

- Высыхание материала зависит от  термогигрометрических условий