Visionnaire

Минеральное декоративное покрытие для внутренних работ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Visionnaire является декоративным минеральным покрытием, эффекты мраморные и мягко структурированы. Материал состоит из извести, градуированных агрегатов, подходящих связующих синтетических модификаторов реологии, для гарантии отличного нанесения.

БАЗЫ: Gold, Silver, Мatt, Blade.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Концепция "TheCityVision" находит  в Visionnaire идеальное выражение для
украшения как современного интерьера, так и поверхностей большого значения.
При правильной организации цикла нанесения, возможно наносить материал Visionnaire на поверхности:

- Известь и цементные  растворы
- Новая  смешанная штукатурка

- Известковые штукатурки и гипсовые
- Штукатурка осушенная и  воздухововлекающая
- Поверхность гипсокартона
- Старый синтетические краски или
минеральные

- Конгломераты различных видов минеральные-абсорбентные.

ОСОБЕННОСТИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ
Гашеная известь,водная  дисперсия сополимера vinilversatico.
Плотность:
Visionnaire базы Золото: 1,60 + / - 0,05 г / мл
Visionnaire база Серебро: 1,56 + / - 0,05г / мл
Visionnaire базы Matt: 1,60 + / - 0,05 г / мл
Visionnaire  базы Blade: 1,55 + / - 0,05г / мл

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ
С высокой проницаемостью для воды,
Visionnaire считается идеальной отделкой для всех поверхностей , где необходимо сохранить характеристики проходимости воздуха.

РАЗБАВЛЕНИЕ
Acrilak: 1:4-1:5 с водой
Novaprimer: 50-80% воды.
Visionnaire: готово к использованию.
Cera Wax: готово к использованию. Возможно развести

до 100% воды в зависимости степени желаемого эффекта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Адекватное перемешивание материала до
окрашивание и перед нанесением.

ПРИМЕНЕНИЕ (со ссылкой на условия
в помещении  T = 25 ° C, относительная влажность = 60%)
Поверхность должна быть сухой и без пыли и пятен соли и влаги.
На гладкой поверхности, мы рекомендуем
слой Novaprimer (фиксатор пигментированный) белый или окрашенный, разбавленный (см. разведение), с кистью или валиком тонкой структуры.
На грубую поверхность советуют нанести слой Acrilak (бесцветный фиксатор), разведенный (см. разведение), кистью или валиком с тонкой структурой.
Для придания поверхности больший декоративный эффект- можно   покрыть, но не менее, чем через 24 часа после
нанесения  Visionnaire последнего слоя, одного или нескольких слоев  воска (база  или разбавленный), доступный нейтральный вариант, Silver, Gold или
Бронза, в зависимости от желаемого эффекта.
Рекомендуется, наносить воск  губкой или шпателем из нержавеющей  стали, в зависимости от степени отделки поверхности. Применение воска изменяет степень  блеска поверхности.

Эффект Сатурн:

После нанесения слоя грунтовки, но  не менее через 4 часа, нанести слой Visionnaire шпателем из нержавеющей  стали.
Прежде чем он высохнет полностью завершить
поверхность влажной губкой  или
стальным шпателем.
Удалить с подсушенной поверхности все недостатки и избытки материала.
несовершенство или накопление материала.
После. не менее 8 часов, нанести второй слой 
Visionnaire  стальным шпателем, небольшими порциями до полного заполнение поверхности. Прежде чем материал высохнет полностью, протрите поверхность стальным шпателем, до получения эффекта  гладкой и
компактной штукатурки.

Эффект Меркурий

Через не менее 4 часа после нанесения грунтовки, нанести слой  Visionnaire шпателем из нержавеющей стали.

Работать  с поверхностью сразу шпателем из нержавеющей стали, создавая неровности  материалом  случайным образом.
После. не менее 8 часов, нанести второй слой 
Visionnaire  стальным шпателем. Прежде чем материал высохнет полностью, протрите поверхность стальным шпателем, до получения эффекта  полирования.

Эффект Венеры

Через  не менее 4 часа после нанесения  грунтовки, нанесите слой Visionnaire шпателем из нержавеющей стали слегка с 
избытком.
Работа с поверхностью сразу кистью "TheCityVision", создавая легкие гравюры.
Удалить излишки материала и любые несовершенства нанесения с подсушенной поверхности.

После не менее 8 часов, нанести второй слой 
Visionnaire  стальным шпателем для заполнения поверхности. Прежде чем поверхность высохнет
полностью, протереть  поверхность
шпателем из нержавеющей стали для штукатурки до  получения полированного эффекта.

Эффект Марс

После нанесения слоя грунтовки, но  не менее через 4 часа, нанести слой Visionnaire шпателем из нержавеющей  стали.
Прежде чем он высохнет полностью завершить
поверхность влажной губкой  или
стальным шпателем.
Через  8 часов, нанести второй слой  Visionnaire небольшими участками на стене шпателем из  нержавеющей  стали.
Работать  с поверхностью сразу кельмой
”Frattone effetto Shantung”, создавая рисунки. Наносите материал пересекая линии рисунка. Периодически излишек материала снимайте с инструмента.

Подождите, пока материал  частично подсохнет, протрите поверхность шпателем из нержавеющей стали для штукатурки до  получения эффекта гладкой и компактной поверхности  - это подчеркивает металлический компонент в продукте.
С абсолютно сухой поверхности  возможно устранить любые накопления материала чистой и сухой кистью.

Эффект Юпитер

После нанесения слоя грунтовки, но  не менее через 4 часа, нанести слой Visionnaire шпателем из нержавеющей  стали.
Прежде чем он высохнет полностью завершить
поверхность влажной губкой  или
стальным шпателем.
Через  8 часов, нанести второй слой  Visionnaire небольшими участками на стене шпателем из  нержавеющей  стали.

Работать  с поверхностью сразу выликом (губкой) создавая неровности. Действовать в хаотичном направлении. Периодически снимать накопления материала с инструмента.

Подождите, пока материал  частично подсохнет, протрите поверхность шпателем из нержавеющей стали для штукатурки до  получения эффекта гладкой и компактной поверхности  - это подчеркивает металлический компонент в продукте.
С абсолютно сухой поверхности  возможно устранить любые накопления материала чистой и сухой кистью.

РЕКОМЕНДАЦИИ

При нанесении материала необходимо избегать мороза и сильного изменения температуры,
на протяжении всего  цикла работ.
Не применять при температуре воздуха,
субстрата или продукта ниже +10 ° С или
выше +35 ° С, или под прямыми лучами
солнце, не наносить  на горячие поверхности
(Даже если уже в тени).
Желательно, чтобы на каждую  работу использовался материалом той же партии.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
С водой сразу после использования.

РАСХОД
Acrilak: 20-30 м2 / с, в зависимости от типа
поверхности  и ее поглощения.
Novaprimer: 8-10 м2 / л в зависимости от
типа поверхности и ее поглощения.
Visionnaire:
Эффект Сатурн: от 0,3 до 0,7 кг/м2 в два слоя,
в зависимости от типа поверхности  и степени отделки
 Эффект Меркурия: 0,60 до 1 кг/м2 в два слоя
в зависимости от типа поверхности  и степени отделки

Эффект Венера : 0,60 до 1 кг/м2 в два слоя,

в зависимости от типа поверхности  и степени отделки
Эффект Марс: 0,60 до 1 кг/м2 в два слоя

в зависимости от типа поверхности  и степени отделки

Эффект Юпитер: 0,60 до 1 кг/м2 в два слоя

в зависимости от типа поверхности  и степени отделки

Воск Wax: 15-20 м2 / с,

в зависимости от типа поверхности  и степени отделки

ЦВЕТА

Базовые цвета, окрашивание по цветовой гамме  Visionnaire

УПАКОВКА
Фасовка  по 1 кг, 5 кг

УСЛОВИЯ И  СРОК ХРАНЕНИЯ
Материал хранится в банке  24  месяца при условии  хранения на закрытом складе в оригинальной упаковке и с запаеной крышкой. При температуре  от +5 до +35 С.

Принимая во внимание, что материал на базе кальция возможно увеличение вязкости в течении хранения.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Директива 2004/42/EC:
Visionnaire (матовые покрытия для внутренних стен и
потолков)
ЕС предельное значение для Visionnaire (кот /):
30 г / л (2010)
Visionnaire содержит максимум  5 г / л COV.
Маркировка продукции требуется в соответствии с
D.L. 65 от  14/03/03 с поправками
и корректировками. Используйте продукт в соответствии с
применимыми  стандартами  безопасности и
гигиены; после использования, не загрязнять
окружающую среду;
остатки сушить и обрабатывать в виде специальных  отходов. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.
В случае попадания в глаза, промойте немедленно большим количеством воды.  При попадании внутрь, обратитесь
немедленно к врачу и показать ему 
упаковку или этикетку. Не допускать попадания материала  в канализацию, водотоков и на землю.
Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности.

ПРИМЕЧАНИЕ

Информация, содержащаяся  в настоящем документе, основана на нашем лучшем опыте. Но документ не подразумевает какой-либо ответственности нашей компанией при нанесении материала вне нашего непосредственного контроля.