DUNE

# ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ БАРХАТИСТЫМ ЭФФЕКТОМ

ПРИМЕНЕНИЕ:

DUNE – это декоративное акриловое покрытие для внутренних работ, созданное на основе специальных наполнителей, с металлизированным эффектом. Эти наполнители создают переменчивую и приятную игру отражающегося света и цветов. Поэтому DUNE позволяет получить бархатистую поверхность, а также создаёт визуальные и осязательные ощущения бархата или шелка, которые придают помещениям необыкновенно уютный вид и гармонируют с актуальными тенденциями декора интерьеров.

Нанесение DUNE является достаточно лёгким и удобным, позволяя создавать отличный декоративный эффект не только профессионалам, но и начинающим мастерам.

ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ:

Поверхность должна быть тщательно выровнена с помощью финишной шпатлевки и полностью высушена.

- Нанести в один слой велюровым валиком колерованный в тон DUNE акриловый грунт

NOVAPRIMER, разбавленный на 50 - 80% водой.

- Прежде чем наносить NOVAPRIMER на деревянные, пластиковые или металлические

поверхности, необходимо обработать их соответствующими грунтами.

НАНЕСЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

DUNE можно наносить двумя способами:

- На подготовленный при помощи цветного NOVAPRIMER фон, нанести равномерно

шпателем первый слой DUNE. Через несколько минут пригладить поверхность

чистым шпателем, круговыми или разнонаправленными движениями, создавая

желаемый рисунок. Спустя 4 - 6 часов, после высыхания материала, аналогичным

образом нанести второй слой DUNE.

- На подготовленный при помощи цветного NOVAPRIMER фон, нанести равномерно

велюровым валиком DUNE, разбавленный на 20% водой. Спустя 4-6 часов, после

высыхания материала, нанести равномерно шпателем неразбавленный DUNE. Через

несколько минут пригладить поверхность чистым шпателем, круговыми или

разнонаправленными движениями, создавая желаемый рисунок.

Многогранность DUNE позволяет применять для нанесения другие инструменты, для возможности получения индивидуальных декоративных эффектов.

Для применения DUNE на поверхностях, подвергающихся частой чистке, рекомендуется наносить в качестве защитного покрытия один или два слоя прозрачного акрилового лака CLEAR COAT.

РАСХОД:

6 – 8 м²/ л в два слоя

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

DUNE SILVER:1,07 кг /дм³

DUNE GOLD 8600:1,09 кг / дм³

УПАКОВКА:

1 – 5 л

Хранить продукт в закрытых ёмкостях, при температуре от +5° до +35°C.

ЦВЕТА:

Цвета из каталогов DUNE и DUNE D’ORO.