HYPNOSE

HYPNOSE – это декоративная отделка для внутренних работ.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HYPNOSE – это декоративная отделка для внутренних работ, с добавлением металлических частиц, которые создают особых эффект «хроматической дисперсии».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Концепция «CITYVISION» находит в продукте HYPNOSE инновационный элемент, идеальный для декорирования современных и имеющих особое значение помещений.

Соблюдая особые правила во время цикла нанесения, Hypnose можно наносить на:

- штукатурки на основе цементных растворов

- готовые предварительно смешанные штукатурки

- старые штукатурки из извести и гипса

- поверхности из гипсокартона

- старые синтетические или минеральные краски

- смеси из различных минеральных веществ, если они имеют абсорбирующие свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Категория продукта: акриловые полимеры в эмульсии

Масса вещества:

HYPNOSE: 1,10 +/- 0,05 гр/мл

НАНЕСЕНИЕ

Hypnose очень прост в нанесении. Универсальность продукта и использование различных инструментов для нанесения, позволяют получить приятные и инновационные эффекты в декорировании стен.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Novaprimer Bianco (пигментированный акриловый грунт на водной основе): разбавить 50-80% водой.

Novalux E (краска для внутренних и внешних работ): разбавить максимум 30% воды.

Нуpnose: разбавить 20% воды как для первого, так и для второго слоя.

ВНИМАНИЕ:

Хорошенько перемешать материал перед колеровкой и перед нанесением.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА И НАНЕСЕНИЕ:

(При следующих условиях: температура 25 градусов Цельсия, влажность – 60%).

Поверхность должна быть абсолютно гладкой, сухой и очищенной от пыли, масляных и влажных пятен. На неровные поверхности и на поверхности с различной степенью впитывания, советуем наносить в один слой разбавленный Novaprimer Bianco.

Спустя минимум 4 часа наносить 1 слой разбавленного Novalux Е Colorato, с помощью валика с коротким ворсом или кисти.

Спустя минимум 8 часов нанести слой разбавленного Hypnose при помощи перчатки или кисти «Pennello CityVision».

Спустя минимум 4 часа нанести второй слой разбавленного Hypnose при помощи перчатки или кисти «Pennello CityVision».

Время высыхания: около 24 часов в зависимости от типа поверхности, от уровня впитывания и от условий окружающей среды.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

При нанесении материал нужно защищать от холода и перепадов температур.

Не наносить материал при температуре воздуха, поверхности или продукта ниже +10° С или выше +35° С. Нельзя наносить продукт под прямыми солнечными лучами, а также на разогретую поверхность (даже если она находится в тени).

Советуем наносить продукты из одной товарной партии.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

С помощью воды сразу же после использования.

РАСХОД:

Novaprimer: 8-10 л/м2 в зависимости от типа и впитываемости поверхности.

Novalux E: 6-7 л/м2 в два слоя, в зависимости от типа и впитываемости поверхности.

Hypnose при нанесении перчаткой 12-18 л/ м2 в два слоя, в зависимости от типа и впитываемости поверхности.

ЦВЕТА:

Novalux E: белый цвет и цвета карты Interior Paint Collection 2011.

Hypnose: не тонируется

ФАСОВКА:

Упаковка по 1 л и 2,5 л.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ:

Материал в банке имеет срок годности 24 месяца в том случае, если он хранится в оригинальной  невскрытой упаковке, в закрытом складируемом помещении, при температуре от +5°С до +35°С.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Директива ЕЭС 2004/42:

Hypnose это краска для создания декоративных эффектов.

Предельный лимит UE для Hypnose (кат. А/I): 200 гр/л (2010).

Hypnose содержит максимум 5 гр/л COV.

Для данного продукта не требуется наличие этикетки согласно нормативе D.L. 65 от 14/03/2003 и соответствующих поправок. Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. Хранить в хорошо проветриваемом помещении. В случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву.

Более подробную информацию вы найдете в паспорте безопасности.