ERA VENEZIANA

ГЛЯНЦЕВАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

ERA VENEZIANA – это глянцевая штукатурка на основе извести, разработанная с

соблюдением традиционных норм. Состоит из выдержанного воздушного известкового теста,

цветных окисей и глин, прокаленного льняного масла и специальных реологических добавок.

ERA VENEZIANA, благодаря мягким и вибрирующим цветам, придает поверхности эстетичный      вид. Может воспроизводить эффект античной венецианской штукатурки, или же отлично имитирует натуральный мрамор.

ERA VENEZIANA, нанесенная в один тонкий слой на законченную и укреплённую при

помощи зачистки губкой известковую штукатурку MARMUR MEDIO, создает точечный эффект Encausto (эффект мантуанской настенной росписи восковыми красками).

ERA VENEZIANA в сочетании с известковым перламутровым составом STUCCORO и STUCCO ARGENTO создает эффект тончайшего прозрачного цветного слоя, соответствующего античным тенденциям традиционного ремесленного возрождения.

Повышенная щёлочность натурального известкового состава, вместе с его высокой паропроницаемостью, дают возможность использовать ERA VENEZIANA как эффективную

противоплесневую штукатурку.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Штукатурки на основе натуральной извести являются идеальным фоном для нанесения ERA

VENEZIANA,  которая, взаимодействуя с ними химически, создает единое целое с

поверхностью и значительно продолжает жизнь такой поверхности.

ERA VENEZIANA показана также для:

- обычных штукатурок, созданных из смешанных строительных растворов

- новых штукатурок

- старых известковых и гипсовых штукатурок

- гипсокартонных поверхностей.

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, лишённой пыли и пятен от соли и влаги.

- Новые штукатурки на основе натуральной извести:

оставить не менее чем на 20 дней для вызревания, затем нанести ERA VENEZIANA                    непосредственно на предварительно увлажнённую (или обильно намоченную поверхность в случае нанесения в жарких и проветриваемых помещениях).

- Новые, или недавно нанесенные штукатурки и шпатлевки, гипс и гипсокартон:

нанести кистью один слой грунта NOVAPRIMER, разбавленного на 50 – 80% чистой водой. Выдержать не менее 4 часов, прежде чем наносить ERA VENEZIANA.

- Штукатурки со старым покрытием и синтетические краски:

очистить старую отделку при помощи растворителя для снятия краски. Затем вымыть поверхность водой под сильным напором. В зависимости от свойств вскрытой штукатурки, продолжить работу таким же образом, как и в вышеуказанных пунктах.

#### НАНЕСЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Продукт ERA VENEZIANA готов к использованию, нет необходимости его разбавления.

Работая с большими поверхностями, предусматривайте размер шпателя, подходящего для размеров поверхностей. Каждый мазок наносится непрерывно с тем, чтобы избежать неэстетичных, более плотных излишков. Первый слой должен быть максимально тонким, наносить его нужно шпателем из нержавеющей стали.

Спустя 6 – 8 часов можно нанести второй слой. Нанесение должно оставаться неизменным, необходимо проследить, чтобы слой наносимого материала имел тончайшую толщину.

Спустя 6 часов нанести третий, заключительный слой ERA VENEZIANA. Через несколько минут, когда поверхность начнет подсыхать, пригладить ее шпателем, разнонаправленными движениями, для придания блеска и достижения «мраморного» эффекта.

Для создания точечного эффекта Encausto (техника мантуанской настенной росписи восковыми красками), нанести один - единственный слой ERA VENEZIANA на слой штукатурки MARMUR MEDIO, затем отполировать ее шпателем в момент подсыхания поверхности.

Можно повысить водоотталкивающие способности поверхностей путём обработки воском CERA для ERA VENEZIANA.

Защищать поверхность от попадания воды в течение 48 часов, до тех пор, пока не закончится стадия «схватывания» извести, и не начнётся стадия затвердения.

#### РАСХОД

1,3 – 3,3 м² / кг в 2 – 3 слоя в зависимости от желаемого эффекта.

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

1,503 кг / дм³

ЦВЕТА

Белый и цвета из каталога ERA VENEZIANA.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

1 – 5 – 20 кг

Продукция упакована и, при температуре от 5 до 35°C, срок её хранения составляет 1 год.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не сбрасывать отходы в канализационные системы и не хранить ёмкости в домашних условиях.