MARMUR FINE, MEDIO, GROSSO

ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА

C МЕЛКОЙ, СРЕДНЕЙ ИЛИ КРУПНОЙ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

MARMUR – известковая штукатурка, созданная с полным соблюдением традиционных норм, является смесью, состоящей из выдержанного воздушного известкового теста, благородной мраморной крошки, цветных окисей и глин, прокаленного льняного масла для гарантии наилучшей обработки.

MARMUR даёт возможность получения эстетичного облачного эффекта в мягких и вибрирующих оттенках. Толщина нанесенного продукта гарантирует эффективную долговременную защиту основы, на которую он нанесён. Повышенная щёлочность натурального известкового состава, вместе с его высокой паропроницаемостью, дают возможность использовать MARMUR как эффективную противоплесневую штукатурку.

Продукт MARMUR выпускается в трех разновидностях, отличающихся в зависимости от размера мраморных гранул наполнителя.

MARMUR FINE придает поверхности бархатный вид отполированного шпателем мрамора,

MARMUR MEDIO создает эффект обычной штукатурки,

MARMUR GROSSO представляет собой эффект необработанной поверхности.

#### ПРИМЕНЕНИЕ

Декоративная отделка внутренних помещений.

MARMUR рекомендуется для нанесения на натуральные известковые штукатурки. Вступая в химическую реакцию с ними, он создает единое целое с основой и повышает её долговечность.

MARMUR рекомендуется также для нанесения на:

- обычные штукатурки, созданные из смешанного строительного раствора

- новые штукатурки

- старые известковые и гипсовые штукатурки

- гипсокартонные поверхности.

#### ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

Поверхность должна быть сухой, лишённой пыли и пятен от соли и влаги.

- Новые известковые штукатурки: оставить не менее чем на 20 дней для вызревания, затем нанести MARMUR на предварительно увлажнённую или обильно намоченную поверхность в том случае, если он наносится  в жарких и проветриваемых условиях.

- Новые, или недавно нанесенные штукатурки, созданные из смешанных строительных растворов, гипс и гипсокартон: нанести один слой грунта NOVAPRIMER, разбавленного водой на 50 - 80%.

- Старые известковые штукатурки, осыпающиеся поверхности: очистить поверхность от деградированных и отслаивающихся частичек штукатурки скребком, или смыть их водой под сильным напором. Нанести один слой фона, состоящего из 1-й части MARMUR FINE, 1-й части изолирующего грунта ISOSIL, и 4 – 5 частей чистой воды. Через несколько часов, если есть необходимость, выровнять поверхность при помощи MARMUR MEDIO. Выдержать не менее 4 - 6 часов, прежде чем нанести покрытие MARMUR.

- Штукатурки со старым покрытием и синтетические краски: очистить старую синтетическую отделку при помощи растворителя для снятия краски. Затем вымыть поверхность водой. В зависимости от свойств вскрытой штукатурки, продолжить работу как указано выше.

#### НАНЕСЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

MARMUR является готовым к использованию, и нет необходимости его разбавления. Аккуратно перемешать продукт миксером до однородного состояния.

НАНЕСЕНИЕ MARMUR FINE

Наносить в два слоя стальным шпателем Inox, с временным промежутком не менее 8 часов.

Для создания бархатистого эффекта затереть последний слой в момент подсыхания теркой с губкой.

Для достижения эффекта гладкого мрамора отполировать поверхность последнего слоя шпателем из нержавеющей стали. В процессе полировки стену можно увлажнять водой.

Для создания эффекта камня травертин нанести MARMUR FINE с помощью металлического шпателя, оставляя толщину слоя приблизительно 1,5 - 2 мм. Затем сразу же приступить к формированию углублений на поверхности нанесенного материала  хаотичным образом, используя пластиковую щетку. Как только материал начнет подсыхать, необходимо пройтись поверх металлическим шпателем, сглаживая и уплотняя углубления, до тех пор, пока не получится гладкая поверхность с участками углублений, имитирующие рисунок камня травертин. Оставить высыхать в течение 24 часов до нанесения финишного отделочного слоя Cera Wax.

НАНЕСЕНИЕ MARMUR MEDIO

Наносится в два слоя при помощи стального шпателя. Первый слой наносится максимально тонко, на толщину гранул. Время его высыхания – не менее 8 часов.

Второй слой приглаживается в момент подсыхания пластиковой затиркой.

НАНЕСЕНИЕ MARMUR GROSSO

Наносится в два слоя при помощи стального шпателя. Первый слой наносится максимально тонко на толщину гранул. Время его высыхания – не менее 8 часов. Второй слой приглаживается в момент подсыхания пластиковой затиркой.

Не наносить MARMUR в условиях повышенной влажности, или при температуре воздуха и основы ниже 5°C. Защищать поверхности от попадания воды не менее 2-3 дней, до тех пор, пока не закончится стадия «схватывания» извести, и не начнётся стадия затвердения.

РАСХОД

MARMUR FINE (Мелкий): около 0,5 - 0,7 м²/ кг, в два слоя.

MARMUR MEDIO (Средний): около 0,4 - 0,6 м²/ кг, в два слоя.

MARMUR GROSSO (Крупный): около 0,3 - 0,5 м²/ кг, в два слоя.

ЦВЕТА

Белый и цвета из каталога образцов MINERAL FINISHES.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

5 - 20 кг

Продукция упакована и, при температуре от 5 до 35°C, срок её хранения составляет 1 год.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не сбрасывать отходы в канализационные системы и не хранить ёмкости в домашних условиях.