MIRROR

Известковая штукатурка  для внутренних работ с высокой степенью глянца

MIRROR состоит из выдержанной гашеной извести, отобранных агрегатов и реологических модификаторов гарантирующих легкость нанесения. В состав продукта введены специальные присадки позволяющие достигать высокой степени глянца, в связи, с чем поверхности придается  вид венецианского мрамора с зеркальной полировкой

ЦВЕТА КОЛЛЕРОВОЧНОЙ КАРТЫ

Каталог цветов «Еra Veneziana»

СИСТЕМА КОЛЕРОВКИ

Профессиональная система Novacolor -  MIXCOLOR

НАНЕСЕНИЕ

| Поверхности под нанесение | Под MIRROR подходят все поверхности на основе гипса, цемента и известковой штукатурки. Необходимы ровные, чистые и гладкие поверхности, выровненные c помощью финишной шпаклевки. |
| --- | --- |
| Подготовка поверхностей | В качестве грунта нанести продукт Novaprimer, разбавленный водой на 50-80% |
| Нанесение | НАНЕСЕНИЕ MIRROR: нанести три слоя продукта используя шпатель из нержавеющей стали (кельму) на последних слоях задавая необходимый рисунок. Прежде чем материал высохнет полностью отполировать поверхность шпателем из нержавеющей стали. |
| Дополнительно | Для большего блеска поверхности и для улучшения водостойкости можно нанести слой воска CERA WAX. Для достижения перламутрового эффекта можно нанести CERA WAX GOLD/SILVER/BRONZE или STUCCORO/ARGENTO. Большая защита поверхности может быть обеспечена путем применения продукта Acquadivetro |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Категория продукта: гашеная известь, водная дисперсия сополимера и кислоты с винилацетатом

- Цвет: белый или цветной

- Удельный вес: 1,56 гр/мл

- При надлежащем использовании вреда здоровью не несет

| РАЗБАВЛЕНИЕ | Готов к нанесению |
| --- | --- |
| РАСХОД | 2-4 м2/кг в зависимости от степени отделки и декоративного эффекта |
| ВЫСЫХАНИЕ | Между слоями: 24 часа Полное: 25-30 дней |
| ФАСОВКА | 1кг, 5 кг, 20кг |
| СРОК ХРАНЕНИЯ | в оригинальной упаковке не менее 24 месяцев |
| ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ / НАНЕСЕНИЯ | +5°C - +35°C / +10°C - +35°C |

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить материал только на выдержанные и высушенные финишные шпаклевки.

- Влажную уборку можно производить только после полного высыхания материала.

- Внешний вид материала может изменяться в зависимости от творческого потенциала мастера и эффекта нанесения.

- Высыхание материала зависит от  термогигрометрических условий

- Рекомендуем наносить продукты из одной товарной партии

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Использовать материал, соблюдая нормы безопасности и гигиены. Вызывает раздражение. Риск повреждения при попадании в глаза. Вызывает раздражение при попадании на кожу.  После использования не выбрасывать тару, дать высохнуть остаткам и утилизировать их как особый мусор. Хранить продукт в недоступном для детей месте. В случае попадания в глаза, незамедлительно промыть большим количеством воды. В случае попадания в пищевод, немедленно вызвать доктора, продемонстрировав ему тару и этикетку. Избегать попадания продукта в канализацию, в сточные воды и почву. Продукт должен иметь этикетку об опасности, согласно Директиве ЕЭС 67/548 и 1999/45. Для дальнейшей информации использовать паспорт безопасности.

N.B. информация, содержащаяся в данном информационном техническом  паспорте основана на нашем опыте, тем не менее  мы не можем нести ответственность за использование краски  за пределами нашего контроля.